
汕尾市涂料产品质量监督抽查实施细则（2025年版）

1 抽样方法 
以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。
每款产品抽取样品2组，第1组用于检验，第2组用于备样。

具体抽样数量和方法如下：
	序号
	产品名称
	第1组数量
	第2组数量

	1
	合成树脂乳液内墙涂料、建筑室内用腻子
	1桶（不低于3kg/桶）
	1桶（不低于3kg/桶）


如产品执行企业标准，需确认耐洗刷性和耐碱性是否需要配套底漆，如需配套底漆，需同时抽取底漆2组，每组不少于500g，一组为检验样品，一组为备用样品。

2 检验依据
2.1合成树脂乳液内墙涂料

	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	甲醛含量
	GB/T 23993-2009

	2
	总铅（Pb）含量（限色漆和腻子）
	GB/T 30647-2014

	3
	可溶性重金属含量（镉、铬、汞）（限色漆和腻子）
	GB/T 23991-2009

	4
	施工性
	GB/T 9756-2018 5.5.3

	5
	干燥时间（表干）
	GB/T 1728-2020

	6
	耐碱性
	GB/T 9265-2009

	7
	对比率（白色和浅色）
	GB/T 23981.1-2019

	8
	耐洗刷性
	GB/T 9266-2009

	9
	标志
	GB/T 9750-1998


2.2建筑室内用腻子

	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	游离甲醛
	GB/T 23993-2009

	2
	可溶性铅含量
	GB/T 30647-2014

	3
	可溶性镉含量
	GB/T 23991-2009

	4
	可溶性铬含量
	GB/T 23991-2009

	5
	可溶性汞含量
	GB/T 23991-2009

	6
	干燥时间
	GB/T 1728-2020

	7
	打磨性
	JG/T 298-2010 6.10

	8
	耐水性
	JG/T 298-2010 6.11

	9
	粘结强度
	JG/T 298-2010 6.12

	10
	柔韧性
	JG/T 298-2010 6.13

	11
	标志
	GB/T 9750-1998


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

3 判定规则 

3.1依据标准

GB/T 9756-2018   合成树脂乳液内墙涂料

JG/T 298-2010   建筑室内用腻子

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。
2
3

