附件1

汕尾市西服、大衣产品质量监督抽查实施细则

（2026年版）

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次抽样数量3件/套/条，其中2件/套/条作为检验样品，1件/套/条作为备用样品。

2 检验依据

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 纤维含量 | FZ/T 01057、GB/T 2910、GB/T 38015等 |
| 2 | 甲醛含量 | GB/T 2912.1 |
| 3 | pH值 | GB/T 7573 |
| 4 | 可分解致癌芳香胺染料 | GB/T 17592、GB/T 23344 |
| 5 | 异味 | GB 18401 |
| 6 | 耐（皂）洗色牢度 | GB/T 3921、GB/T 12490 |
| 7 | 耐水色牢度 | GB/T 5713 |
| 8 | 耐汗渍色牢度 | GB/T 3922 |
| 9 | 耐摩擦色牢度 | GB/T 3920 |
| 10 | 面料起毛起球（级） | GB/T 4802.1 |
| 11 | 耐干洗色牢度 | GB/T 5711 |
| 12 | 耐光色牢度 | GB/T 8427（方法3） |
| 13 | 覆粘合衬部位剥离强力 | GB/T 21294 |
| 14 | 接缝性能 | GB/T 21294 |
| 15 | 面料撕破强力 | GB/T 3917.2 |
| 备注： 1.产品使用说明标注的纤维含量不一致时，应以耐久标签标注的纤维含量进行考核。如果未标注产品主要原材料的纤维成分和含量，则纤维含量项目不判定； 2.考虑到样品存在的不均匀性和检验的可靠性，样品中检测出微量其他纤维（未明示）时，如果其他纤维（未明示）的含量≤0.5%，或样品明示含微量其他纤维而未检出时，该微量其他纤维不计入总量进行判定； 3.本色及漂白产品不考核色牢度、可分解致癌芳香胺染料； 4.色牢度试验采用单纤维贴衬，产品标准另有规定的，按产品标准执行； 5.针织产品耐摩擦色牢度只考核直向； 6.产品未标注产品标准，标注产品标准不正确，或者无法获得明示的有效企业标准时，检测纤维含量以及强制要求相关项目； 7.只检测产品相应标准中有考核要求的项目，执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行； 8.pH值的测定用0.1mol/L氯化钾液作为萃取介质； 9.检验方法以产品标准引用年号为准，若引用标准失效，即按最新现行有效方法检验。 |  |  |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 18401-2010    国家纺织产品基本安全技术规范

GB/T 29862-2013  纺织品 纤维含量的标识

GB/T 2664-2017   男西服、大衣

GB/T 2665-2017   女西服、大衣

GB/T 2666-2017   西裤

FZ/T 73056-2016  针织西服

FZ/T 73058-2017  针织大衣

FZ/T 73064-2019  针织西裤

FZ/T 81017-2022  全毛衬西服

FZ/T 81017-2012  非粘合衬西服

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

附件2

汕尾市休闲服装产品质量监督抽查实施细则

（2026年版）

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次抽样数量2件/套/条，其中1件/套/条作为检验样品，1件/套/条作为备用样品。如果样品太小，或有局部印花可能会影响试验取样时，可适当增加检验用样品量2件。

2 检验依据

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 纤维含量 | FZ/T 01057、GB/T 2910、GB/T 38015等 |
| 2 | 甲醛含量 | GB/T 2912.1 |
| 3 | pH值 | GB/T 7573 |
| 4 | 可分解致癌芳香胺染料 | GB/T 17592、GB/T 23344 |
| 5 | 异味 | GB 18401 |
| 6 | 耐（皂）洗色牢度 | GB/T 3921、GB/T 12490 |
| 7 | 耐水色牢度 | GB/T 5713 |
| 8 | 耐汗渍色牢度 | GB/T 3922 |
| 9 | 耐摩擦色牢度 | GB/T 3920 |
| 10 | 耐干洗色牢度 | GB/T 5711 |
| 11 | 耐光色牢度 | GB/T 8427（方法3） |
| 备注： 1.产品使用说明标注的纤维含量不一致时，应以耐久标签标注的纤维含量进行考核。如果未标注产品主要原材料的纤维成分和含量，则纤维含量项目不判定； 2.考虑到样品存在的不均匀性和检验的可靠性，样品中检测出微量其他纤维（未明示）时，如果其他纤维（未明示）的含量≤0.5%，或样品明示含微量其他纤维而未检出时，该微量其他纤维不计入总量进行判定； 3.本色及漂白产品不考核色牢度、可分解致癌芳香胺染料； 4.色牢度试验采用单纤维贴衬，产品标准另有规定的，按产品标准执行； 5.针织产品耐摩擦色牢度只考核直向； 6.产品未标注产品标准，标注产品标准不正确，或者无法获得明示的有效企业标准时，检测纤维含量以及强制要求相关项目； 7.只检测产品相应标准中有考核要求的项目，执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行； 8.pH值的测定用0.1mol/L氯化钾液作为萃取介质； 9.检验方法以产品标准引用年号为准，若引用标准失效，即按最新现行有效方法检验。 |  |  |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 18401-2010    国家纺织产品基本安全技术规范

GB/T 29862-2013  纺织品 纤维含量的标识

GB/T 22700-2016  水洗整理服装

GB/T 22849-2024  针织T恤衫

GB/T 26385-2011  针织拼接服装

GB/T 35460-2017  机织弹力裤

FZ/T 73010-2016  针织工艺衫

FZ/T 73020-2019  针织休闲服装

FZ/T 73026-2014  针织裙套

FZ/T 73032-2017  针织牛仔服装

FZ/T 73052-2015  水洗整理针织服装

FZ/T 73061-2019  针织茄克衫

FZ/T 81004-2022  连衣裙、裙套

FZ/T 81006-2017  牛仔服装

FZ/T 81007-2022  单、夹服装

FZ/T 81010-2018  风衣

FZ/T 81008-2021  茄克衫

FZ/T 81019-2014  灯芯绒服装

FZ/T 73015-2009  亚麻针织品

FZ/T 73029-2019  针织裤

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

附件3

汕尾市衬衫产品质量监督抽查实施细则

（2026年版）

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽取样品3件，其中2件作为检验样品、1件作为备用样品。

2 检验依据

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 纤维含量 | FZ/T 01057、GB/T 2910、GB/T 38015等 |
| 2 | 甲醛含量 | GB/T 2912.1 |
| 3 | pH值 | GB/T 7573 |
| 4 | 可分解致癌芳香胺染料 | GB/T 17592、GB/T 23344 |
| 5 | 异味 | GB 18401 |
| 6 | 耐（皂）洗色牢度 | GB/T 3921、GB/T 12490 |
| 7 | 耐水色牢度 | GB/T 5713 |
| 8 | 耐汗渍色牢度 | GB/T 3922 |
| 9 | 耐摩擦色牢度 | GB/T 3920 |
| 10 | 耐干洗色牢度 | GB/T 5711 |
| 11 | 耐光色牢度 | GB/T 8427（方法3） |
| 12 | 尺寸变化率 | GB/T 8630、GB/T 8629 |
| 13 | 缝子纰裂程度 | GB/T 21294 |
| 14 | 撕破强力 | GB/T 3917.1 |
| 备注： 1.产品使用说明标注的纤维含量不一致时，应以耐久标签标注的纤维含量进行考核。如果未标注产品主要原材料的纤维成分和含量，则纤维含量项目不判定； 2.考虑到样品存在的不均匀性和检验的可靠性，样品中检测出微量其他纤维（未明示）时，如果其他纤维（未明示）的含量≤0.5%，或样品明示含微量其他纤维而未检出时，该微量其他纤维不计入总量进行判定； 3.本色及漂白产品不考核色牢度、可分解致癌芳香胺染料； 4.色牢度试验采用单纤维贴衬，产品标准另有规定的，按产品标准执行； 5.针织产品耐摩擦色牢度只考核直向； 6.产品未标注产品标准，标注产品标准不正确，或者无法获得明示的有效企业标准时，检测纤维含量以及强制要求相关项目； 7.只检测产品相应标准中有考核要求的项目，执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行； 8.pH值的测定用0.1mol/L氯化钾液作为萃取介质； 9.检验方法以产品标准引用年号为准，若引用标准失效，即按最新现行有效方法检验。 |  |  |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1 依据标准

GB 18401—2010《国家纺织产品基本安全技术规范》

GB/T 29862—2013《纺织品纤维含量的标识》

GB/T 2660—2017《衬衫》

FZ/T 73043—2020《针织衬衫》

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

附件4

汕尾市儿童及婴幼儿服装产品质量监督抽查

实施细则

（2026年版）

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次抽样数量2件/套/条，其中1件/套/条作为检验样品，1件/套/条作为备用样品。

2 检验依据

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 纤维含量 | FZ/T 01057、GB/T 2910、GB/T 38015等 |
| 2 | 甲醛含量 | GB/T 2912.1 |
| 3 | pH值 | GB/T 7573 |
| 4 | 可分解致癌芳香胺染料 | GB/T 17592、GB/T 23344 |
| 5 | 异味 | GB 18401 |
| 6 | 耐干洗色牢度 | GB /T5711 |
| 7 | 耐（皂）洗色牢度 | GB/T 3921、GB/T 12490 |
| 8 | 耐水色牢度 | GB/T 5713 |
| 9 | 耐汗渍色牢度 | GB/T 3922 |
| 10 | 耐摩擦色牢度 | GB/T 3920 |
| 11 | 耐光色牢度 | GB/T 8427（方法3） |
| 12 | 起球 | GB/T 4802.1 |
| 备注： 1.产品使用说明标注的纤维含量不一致时，应以耐久标签标注的纤维含量进行考核。如果未标注产品主要原材料的纤维成分和含量，则纤维含量项目不判定； 2.考虑到样品存在的不均匀性和检验的可靠性，样品中检测出微量其他纤维（未明示）时，如果其他纤维（未明示）的含量≤0.5%，或样品明示含微量其他纤维而未检出时，该微量其他纤维不计入总量进行判定； 3.本色及漂白产品不考核色牢度、可分解致癌芳香胺染料； 4.色牢度试验采用单纤维贴衬，产品标准另有规定的，按产品标准执行； 5.针织产品耐摩擦色牢度只考核直向； 6.产品未标注产品标准，标注产品标准不正确，或者无法获得明示的有效企业标准时，检测纤维含量以及强制要求相关项目； 7.只检测产品相应标准中有考核要求的项目，执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行； 8.pH值的测定用0.1mol/L氯化钾液作为萃取介质； 9.检验方法以产品标准引用年号为准，若引用标准失效，即按最新现行有效方法检验。 |  |  |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 18401-2010  国家纺织产品基本安全技术规范

GB 31701-2015  婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范

GB/T 29862-2013 纺织品 纤维含量的标识

GB/T 39508-2020 针织婴幼儿及儿童服装

FZ/T 73025-2019 婴幼儿针织服饰

GB/T 33271-2016 机织婴幼儿服装

GB/T 31900-2024 机织儿童服装

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

附件5

汕尾市校服产品质量监督抽查实施细则

（2026年版）

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次抽样数量3件/套/条，其中2件/套/条作为检验样品，1件/套/条作为备用样品。

2 检验依据

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 纤维含量 | FZ/T 01057、GB/T 2910、GB/T 38015等 |
| 2 | 甲醛含量 | GB/T 2912.1 |
| 3 | pH值 | GB/T 7573 |
| 4 | 可分解致癌芳香胺染料 | GB/T 17592、GB/T 23344 |
| 5 | 异味 | GB 18401 |
| 6 | 耐（皂）洗色牢度 | GB/T 3921、GB/T 12490 |
| 7 | 耐水色牢度 | GB/T 5713 |
| 8 | 耐汗渍色牢度 | GB/T 3922 |
| 9 | 耐摩擦色牢度 | GB/T 3920 |
| 10 | 起球 | GB/T 4802.1 |
| 11 | 耐干洗色牢度 | GB/T 5711 |
| 12 | 耐光色牢度 | GB/T 8427（方法3） |
| 13 | 附件锐利性 | GB/T 31702 |
| 14 | 绳带 | GB 31701 |
| 15 | 残留金属针 | GB/T 24121 |
| 16 | 断裂强力 | GB/T 3923.1 |
| 17 | 接缝强力 | GB/T 13773.1 |
| 18 | 接缝处纱线滑移 | GB/T 13773.1、GB/T 13772.2 |
| 备注： 1.产品使用说明标注的纤维含量不一致时，应以耐久标签标注的纤维含量进行考核。如果未标注产品主要原材料的纤维成分和含量，则纤维含量项目不判定； 2.考虑到样品存在的不均匀性和检验的可靠性，样品中检测出微量其他纤维（未明示）时，如果其他纤维（未明示）的含量≤0.5%，或样品明示含微量其他纤维而未检出时，该微量其他纤维不计入总量进行判定； 3.本色及漂白产品不考核色牢度、可分解致癌芳香胺染料； 4.色牢度试验采用单纤维贴衬，产品标准另有规定的，按产品标准执行； 5.针织产品耐摩擦色牢度只考核直向； 6.产品未标注产品标准，标注产品标准不正确，或者无法获得明示的有效企业标准时，检测纤维含量以及强制要求相关项目； 7.只检测产品相应标准中有考核要求的项目，执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行； 8.pH值的测定用0.1mol/L氯化钾液作为萃取介质； 9.检验方法以产品标准引用年号为准，若引用标准失效，即按最新现行有效方法检验。 |  |  |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 18401-2010  国家纺织产品基本安全技术规范

GB 31701-2015  婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范

GB/T 31888-2015 中小学生校服

GB/T 22854-2009 针织学生服

GB/T 23328-2009 机织学生服

GB/T 2662-2017  棉服装

GB/T 29862-2013 纺织品纤维含量的标识

GB/T 31900-2015 机织儿童服装

FZ/T 73020-2019 针织休闲服装

FZ/T 73005-2021 低含毛混纺及仿毛针织品

FZ/T 73010-2016 针织工艺衫

FZ/T 73018-2021 毛针织品

FZ/T 81007-2022 单、夹服装

FZ/T 81004-2022 连衣裙、裙套

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

附件6

汕尾市贵金属饰品产品质量监督抽查实施细则

（2026年版）

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次随机抽取1组样本（无备样）。

具体抽样数量如下：

| 序号 | 产品名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 贵金属饰品 | 1件 |

2 检验依据

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 贵金属含量（纯度） | GB/T 18043-2013 6 |
| 2 | 有害元素 | GB/T 28020-2011 5 |
| 3 | 贵金属质量允差 | QB/T 1690-2021 6 |
| 4 | 印记（生产、批发企业的产品不检该项目） | GB 11887-2012 5.1 |
| 5 | 标签（贵金属材料中文名称）（生产、批发企业的产品不检该项目） | GB 11887-2012 5.2 |
| 6 | 命名规则 | GB 11887-2012 7 |
| 备注： - 1.判定贵金属材料纯度（含量）时，以产品印记标注为准，如产品未打印记，则以抽样单为准。 - 2.贵金属质量允差项目仅适用于以质量作为结算依据的产品。 |  |  |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定原则

3.1 依据标准

GB/T 18043-2013  首饰 贵金属含量的测定X射线荧光光谱法

GB 11887-2012   首饰 贵金属纯度的规定及命名方法 第1号

修订单

GB 28480-2012   饰品 有害元素限量的规定

GB/T 28020-2011  饰品 有害元素的测定X射线荧光光谱法

QB/T 1690-2021   贵金属饰品质量测量允差的规定

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

附件7

汕尾市珠宝玉石产品质量监督抽查实施细则

（2026年版）

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次随机抽取1组样本（无备样）。

具体抽样数量如下：

| 序号 | 产品名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 珠宝玉石 | 1件 |

2 检验依据

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 珠宝玉石鉴定及命名 | GB/T 16552-2017 GB/T 16553-2017 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定原则

3.1依据标准

GB/T 16552-2017   珠宝玉石 名称

GB/T 16553-2017   珠宝玉石 鉴定

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

附件8

汕尾市定配眼镜产品质量监督抽查实施细则

（2026年版）

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽取1组样本（无备样）。

具体抽样数量和方法如下：

| 序号 | 产品名称 | 第1组数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 定配眼镜 | 1副 |

当库存基数少于抽查数量时，可由抽样人员现场开具配装眼镜处方单（含顶焦度、轴位、瞳距等），交抽查市场主体现场制作。为确保样品的完好有效，每一副配装眼镜应附有包含加工制作参数的单据、出厂标识标签等，并有独立完整的包装。在运输和寄送过程中应适当防护，防止样品变形或破损。

2 检验依据

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 材料和表面质量 | GB 10810.1-2025 4.3 |
| 2 | 镜架外观质量 | GB/T 14214-2019 4.3 |
| 3 | 顶焦度 | GB 10810.1-2025 5.2.1 |
| 4 | 柱镜轴位方向 | GB 13511.1-2025 5.3 |
| 5 | 标称棱镜度 | GB 13511.1-2025 5.6 |
| 6 | 中心点位置 | GB 13511.1-2025 5.5 |
| 7 | 光透射比 | GB 13511.1-2025 5.9 |
| 8 | 厚度 | GB 13511.1-2025 5.7 |
| 9 | 外观 | GB 13511.1-2025 5.10 |
| 10 | 配装质量 | GB 13511.1-2025 5.11 |
| 备注： 1.定配眼镜应标明顶焦度值、轴位、瞳距等处方参数；老视成镜每副应标明型号、顶焦度、光学中心水平距离等。 2.当处方中包含本表中未列的参数，这些参数也应符合GB 13511.1要求。 |  |  |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 13511.1-2011   配装眼镜 第1部分：单光和多焦点

GB 13511.1-2025   配装眼镜 第1部分：单光和多焦点定配眼镜

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

附件9

汕尾市人造板产品质量监督抽查实施细则

（2026年版）

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每款产品抽取样品2组，第1组用于检验，第2组用于备样。

具体抽样数量和方法如下：

| 序号 | 产品名称 | 第1组数量 |  | 第2组数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 初检 | 复检 |  |
| 1 | 中密度纤维板 | 1张（锯制成800mm×800mm×2块、500mm×500mm×2块） | 2张（锯制成800mm×800mm×4块） | 1张（锯制成800mm×800mm×2块） |
| 2 | 普通胶合板 | 1张（锯制成400mm×400mm×3块、500mm×500mm×2块） | 2张（锯制成400mm×400mm×6块） | 1张（锯制成400mm×400mm×3块） |
| 3 | 混凝土模板用胶合板 | 1张（锯制成500mm×500mm×3块） | 2张（锯制成500mm×500mm×6块） | 1张（锯制成500mm×500mm×3块） |
| 4 | 浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板 | 1张（锯制成700mm×700mm×3块、500mm×500mm×2块） | 2张（锯制成700mm×700mm×6块） | 1张（锯制成700mm×700mm×3块） |

2 检验依据

表1 中密度纤维板

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 板内密度偏差 | GB/T 17657-2022 4.2 |
| 2 | 静曲强度 | GB/T 17657-2022 4.7 |
| 3 | 弹性模量 | GB/T 17657-2022 4.7 |
| 4 | 吸水厚度膨胀率 | GB/T 17657-2022 4.4 |
| 5 | 内结合强度 | GB/T 17657-2022 4.11 |
| 6 | 甲醛释放量 | GB/T 17657-2022 4.60 |
| 备注：甲醛释放量不进行复检。 |  |  |

表2 普通胶合板

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 含水率 | GB/T 17657-2022 4.3 |
| 2 | 胶合强度 | GB/T 17657-2022 4.17 |
| 3 | 静曲强度 | GB/T 17657-2022 4.7 |
| 4 | 弹性模量 | GB/T 17657-2022 4.7 |
| 5 | 甲醛释放量 | GB/T 17657-2022 4.60 |
| 备注：甲醛释放量不进行复检。 |  |  |

表3 混凝土模板用胶合板

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 胶合强度 | GB/T 17657-2022 4.17 |
| 2 | 静曲强度 | GB/T 17657-2022 4.7 |
| 3 | 弹性模量 | GB/T 17657-2022 4.7 |

表4 浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 含水率 | GB/T 17657-2022 4.3 |
| 2 | 胶合强度 | GB/T 17657-2022 4.17 |
| 3 | 横向静曲强度 | GB/T 17657-2022 4.7 |
| 4 | 甲醛释放量 | GB/T 17657-2022 4.60 |
| 备注：甲醛释放量不进行复检。 |  |  |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB/T 11718-2021   中密度纤维板

GB/T 9846-2015   普通胶合板

GB/T 17656-2018   混凝土模板用胶合板

GB/T 34722-2017   浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

附件10

汕尾市水泥砖制品产品质量监督抽查实施细则（2026年版）

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每款产品抽取样品2组，第1组用于检验，第2组用于备样。

具体抽样数量和方法如下：

| 序号 | 产品名称 | 第1组数量 | 第2组数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 混凝土普通砖和装饰砖、混凝土实心砖 | 20块 | 10块 |
| 2 | 蒸压加气混凝土砌块 | 8块（每块制成一组3块100mm×100mm×100mm的立方体） | 5块（每块制成一组3块100mm×100mm×100mm的立方体） |

2 检验依据

表1 蒸压加气混凝土砌块

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 抗压强度 | GB/T 11969-2020 4 |
| 2 | 干密度 | GB/T 11969-2020 3 |

表2 混凝土实心砖

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 密度等级 | GB/T 2542-2012 9 |
| 2 | 强度等级 | GB/T 2542-2012 7 |
| 3 | 最大吸水率 | GB/T 2542-2012 12 |

表3 混凝土普通砖和装饰砖

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 强度等级 | GB/T 2542-2012 7 |
| 2 | 吸水率 | GB/T 2542-2012 12 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB/T 11968-2020   蒸压加气混凝土砌块

GB/T 11969-2020   蒸压加气混凝土性能试验方法

GB/T 21144-2023   混凝土实心砖

NY/T 671-2003   混凝土普通砖和装饰砖

GB/T 2542-2012   砌墙砖试验方法

GB/T 4111-2013   混凝土砌块和砖试验方法

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

附件11

汕尾市塑料制品产品质量监督抽查实施细则（2026年版）

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每款产品抽取样品2组，第1组用于检验，第2组用于备样。

具体抽样数量如下：

| 序号 | 产品名称 | 第1组数量 | 第2组数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商品零售包装袋 | 20个 | 20个 |

2 检验依据

表1 商品零售包装袋

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 标识 | BB/T 0039-2013 5.1 |
| 2 | 尺寸偏差 | BB/T 0039-2013 6.2 |
| 3 | 异嗅 | BB/T 0039-2013 6.3.1 |
| 4 | 外观质量 | BB/T 0039-2013 6.3.2 |
| 5 | 印刷质量 | BB/T 0039-2013 6.4 |
| 6 | 漏水性 | BB/T 0039-2013 6.5.1 |
| 7 | 跌落性能 | BB/T 0039-2013 6.5.2 |
| 8 | 塑料和纸塑复合包装袋封合强度 | QB/T 2358-1998 |
| 9 | 复合包装袋剥离力 | GB 8808-1988 |
| 10 | 纸包装袋封口黏合强度 | GB/T 12914-2018 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1 依据标准

BB/T 0039-2013   商品零售包装袋

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

附件12

汕尾市涂料产品质量监督抽查实施细则（2026年版）

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每款产品抽取样品2组，第1组用于检验，第2组用于备样。

具体抽样数量和方法如下：

| 序号 | 产品名称 | 第1组数量 | 第2组数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 合成树脂乳液内墙涂料、建筑室内用腻子 | 1桶（不低于3kg/桶） | 1桶（不低于3kg/桶） |

如产品执行企业标准，需确认耐洗刷性和耐碱性是否需要配套底漆，如需配套底漆，需同时抽取底漆2组，每组不少于500g，一组为检验样品，一组为备用样品。

2 检验依据

表1 合成树脂乳液内墙涂料

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 甲醛含量 | GB/T 23993-2009 |
| 2 | 施工性 | GB/T 9756-2018 5.5.3 |
| 3 | 干燥时间（表干） | GB/T 1728-2020 |
| 4 | 耐碱性 | GB/T 9265-2009 |
| 5 | 对比率（白色和浅色） | GB/T 23981.1-2019 |
| 6 | 耐洗刷性 | GB/T 9266-2009 |
| 7 | 标志 | GB/T 9750-1998 |

表2 建筑室内用腻子

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 游离甲醛 | GB/T 23993-2009 |
| 2 | 干燥时间 | GB/T 1728-2020 |
| 3 | 打磨性 | JG/T 298-2010 6.10 |
| 4 | 耐水性 | JG/T 298-2010 6.11 |
| 5 | 粘接强度 | JG/T 298-2010 6.12 |
| 6 | 柔韧性 | JG/T 298-2010 6.13 |
| 7 | 标志 | GB/T 9750-1998 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

3 判定规则

3.1依据标准

GB/T 9756-2018   合成树脂乳液内墙涂料

JG/T 298-2010   建筑室内用腻子

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

附件13

汕尾市文体用品（作业簿）产品质量监督抽查实施细则

（2026年版）

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽取样品2组，第1组用于检验，第2组用于备样。

具体抽样数量如下：

| 序号 | 产品名称 | 第1组数量 | 第2组数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 课业簿册 | 10本 | 10本 |

2 检验依据

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | 定量 | GB/T 451.2-2023 |
| - 2 | 破页 | QB/T 1437-2023 6.2.2 |
| - 3 | 脏迹 | QB/T 1437-2023 6.2.2 |
| - 4 | 白页 | QB/T 1437-2023 6.2.1 |
| - 5 | 印划线两面对线偏差 | QB/T 1437-2023 6.2.4 |
| - 6 | 内芯张数 | QB/T 1437-2023 6.2.3 |
| - 7 | 断线 | QB/T 1437-2023 6.2.2 |
| - 8 | 套印偏差 | QB/T 1437-2023 6.2.6 |
| - 9 | 成品整体规格尺寸偏差 | QB/T 1437-2023 6.2.8 |
| - 10 | 装订偏差 | QB/T 1437-2023 6.2.7 |
| - 11 | 危险锐利尖端 | QB/T 1437-2023 6.4.1 |
| - 12 | 线圈末端 | QB/T 1437-2023 6.4.2 |
| - 13 | - 标志 | - QB/T 1437-2023 8.1 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

QB/T 1437-2023   课业薄册

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

附件14

汕尾市车用尿素水溶液产品质量监督抽查

实施细则

（2026年版）

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽取两份，每份不少于2L。如产品独立包装大于50L，使用符合GB 29518—2013 《柴油发动机氮氧化物还原剂 尿素水溶液（AUS32）》附录I要求的包装物进行分装取样。其中1份作为检验样品，1份作为备用样品。

2 检验依据

| 序号 | 检验项目 |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 尿素含量 |  | GB 29518—2013 |
| 2 | 密度（20℃） |  | SH/T 0604—2000 或（GB/T 1884—2000和GB/T 1885—1998） |
| 3 | 折光率20nD |  | GB/T 614—2021 |
| 4 | 杂质含量 | 碱度（以NH3计） | GB 29518—2013 |
|  |  | 缩二脲 | GB 29518—2013 |
|  |  | 醛类（以HCHO计） | GB 29518—2013 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 29518-2013 柴油发动机氮氧化物还原剂 尿素水溶液（AUS32）

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

附件15

汕尾市成品油产品质量监督抽查（快速检测）实施细则

（2026年版）

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每款产品抽取1组样本，每组样品量不少于300mL。具体抽样方法如下：

在生产企业（油库）抽样时，按GB/T 4756-2015《石油液体手工取样法》规定的方法抽取样本；在加油站抽样时，直接在加油机加油枪出口处（或取样处）随机抽取样本。抽取样本前，通过油枪或油管将至少4L油品放出，清洗加油管，避免加油管污染样品，同时清洗取样容器至少3次。

2 检验依据

2.1车用汽油

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 研究法辛烷值 | ZDS JS2025-2022 |
| 2 | 抗爆指数 |  |
| 3 | 硫含量 |  |
| 4 | 苯含量 |  |
| 5 | 芳烃含量 |  |
| 6 | 烯烃含量 |  |
| 7 | 氧含量 |  |
| 8 | 甲醇含量 |  |
| 9 | 密度（20℃） |  |
| 10 | 蒸气压 |  |

2.2车用柴油

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 硫含量 | ZDS JS2025-2022 |
| 2 | 凝点 |  |
| 3 | 闪点（闭口） |  |
| 4 | 十六烷值 |  |
| 5 | 十六烷指数 |  |
| 6 | 密度（20℃） |  |
| 7 | 冷滤点 |  |
| 8 | 多环芳烃 |  |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 17930-2016《车用汽油》

GB 19147-2016《车用柴油》

GB 19147-2016《车用柴油》第1号修改单

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

广东省人民政府关于全面推广使用国ⅥB车用汽油的通知（粤府函〔2022〕159号）

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

附件16

汕尾市成品油产品质量监督抽查实施细则

（2026年版）

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

抽查数量：每款产品抽取2组样本，第1组用于检验，第2组用于备样。每组样本需抽取样品数量如下表所示：

| 序号 | 产品名称 | 第1组数量 | 第2组数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 车用汽油 | 至少2.7L（包含2部分，第一部分至少2L，第二部分至少700mL） | 至少2.7L（包含2部分，第一部分至少2L，第二部分至少700mL） |
| 2 | 车用柴油 | 至少2L | 至少2L |

抽样方法如下：在生产企业（油库）抽样时，按GB/T 4756-2015《石油液体手工取样法》规定的方法抽取样本；在加油站抽样时，直接在加油机加油枪出口处随机抽取样本。抽取样本前，通过油枪将至少4L油品放出，清洗加油管，避免加油管污染样品；同时清洗取样罐至少3次。将抽取的样品密封，贴上样品标签，加封封条，全部带回检验机构

2 检验依据

2.1车用汽油

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 研究法辛烷值 | GB/T 5487-2015 |
| 2 | 抗爆指数 | GB/T 5487-2015 GB/T 503-2016 |
| 3 | 硫含量 | SH/T 0689-2000 GB/T 11140-2008 NB/SH/T 0253-2021 ASTM D7039-15a(2020) |
| 4 | 苯含量 | NB/SH/T 0713-2023 SH/T 0693-2000 GB/T 28768-2012 GB/T 30519-2024 |
| 5 | 芳烃含量 | GB/T 30519-2024 GB/T 28768-2012 |
| 6 | 烯烃含量 | GB/T 30519-2024 GB/T 28768-2012 |
| 7 | 氧含量 | NB/SH/T 0663-2014 SH/T 0720-2002 |
| 8 | 甲醇含量 | NB/SH/T 0663-2014 |
| 9 | 密度（20℃） | GB/T 1884-2000 GB/T 1885- 1998 SH/T 0604-2000 |
| 10 | 蒸气压 | GB/T 8017-2012 SH/T 0794-2007 |

2.2车用柴油

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 硫含量 | SH/T 0689-2000 GB/T 11140-2008 |
| 2 | 闪点（闭口） | GB/T 261-2021 |
| 3 | 凝点 | GB/T 510- 2018 |
| 4 | 冷滤点 | NB/SH/T 0248-2019 |
| 5 | 十六烷指数 | GB/T 6536-2010 GB/T 1884-2000 GB/T 1885- 1998 SH/T 0604-2000 |
| 6 | 十六烷值 | GB/T 386-2021 |
| 7 | 多环芳烃 | NB/SH/T 0806-2022 NB/SH/T 0606-2019 |
| 8 | 密度（20℃） | GB/T 1884-2000 GB/T 1885- 1998 SH/T 0604-2000 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 17930-2016《车用汽油》

GB 19147-2016《车用柴油》

GB 19147-2016《车用柴油》第1号修改单

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

广东省人民政府关于全面推广使用国ⅥB车用汽油的通知（粤府函〔2022〕159号）

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

附件17

汕尾市电动摩托车和电动轻便摩托车用锂离子电池产品质量监督抽查实施细则

（2026年版）

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次抽样数量见表1。

表1 抽取样品数量

| 序号 | 产品种类 | 抽样数量（组） | 检验样品数量（组） | 备用样品数量（组） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电动摩托车和电动轻便摩托车用锂离子电池（产品明示执行标准GB/T 36672-2018的电池） | 2 | 1 | 1 |

2 检验依据

表2 电动摩托车和电动轻便摩托车用锂离子电池（GB/T 36672-2018的电池）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 室温放电容量 | GB/T 36672-2018 |
| 2 | 冲击 | GB/T 36672-2018 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB/T 36672-2018  《电动摩托车和电动轻便摩托车用锂离子电池》

现行有效的企业标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

附件18

汕尾市电线电缆产品质量监督抽查实施细则

（2026年版）

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

表1 抽取样品数量

| 序号 | 产品种类 | 抽样数量 | 检验样品数量 | 备用样品数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 控制电缆 | 2卷 | 1卷 | 1卷 |
| 2 | 聚氯乙烯绝缘电线电缆 | 2卷 | 1卷 | 1卷 |
| 3 | 电力电缆 | 2段 | 1段 | 1段 |

注：（每卷不少于30米），（每段不少于3米）

2 检验依据

2.1控制电缆

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 绝缘平均厚度 | GB/T 2951.11—2008 |
| 2 | 绝缘最薄点厚度 | GB/T 2951.11—2008 |
| 3 | 护套平均厚度 | GB/T 2951.11—2008 |
| 4 | 护套最薄点厚度 | GB/T 2951.11—2008 |
| 5 | 导体电阻 | GB/T 3048.4—2007 |
| 6 | 绝缘老化前拉力试验 | GB/T 2951.11—2008 |
| 7 | 绝缘老化后拉力试验 | GB/T 2951.11—2008 GB/T 2951.12—2008 |
| 8 | 绝缘热延伸试验 | GB/T 2951.21—2008 |
| 9 | 绝缘收缩试验 | GB/T 2951.13—2008 |
| 10 | 护套老化前拉力试验 | GB/T 2951.11—2008 |
| 11 | 护套老化后拉力试验 | GB/T 2951.11—2008 GB/T 2951.12—2008 |
| 12 | 不延燃试验 | GB/T 18380.12—2022 GB/T 18380.13—2022 |
| 13 | 标志（线身标志） | GB/T 9330-2020 |

2.2聚氯乙烯绝缘电线电缆

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 绝缘平均厚度 | GB/T 5023.2—2008 |
| 2 | 绝缘最薄点厚度 | GB/T 5023.2—2008 |
| 3 | 护套平均厚度 | GB/T 5023.2—2008 |
| 4 | 护套最薄点厚度 | GB/T 5023.2—2008 |
| 5 | 导体电阻 | GB/T 5023.2—2008 |
| 6 | 绝缘老化前拉力试验 | GB/T 2951.11—2008 |
| 7 | 绝缘老化后拉力试验 | GB/T 2951.11—2008 GB/T 2951.12—2008 |
| 8 | 护套老化前拉力试验 | GB/T 2951.11—2008 |
| 9 | 护套老化后拉力试验 | GB/T 2951.11—2008 GB/T 2951.12—2008 |
| 10 | 不延燃试验 | GB/T 18380.12—2008 |
| 11 | 标志（线身标志） | GB/T 5023.1-2008 JB/T 8734.1-2016 |

2.3电力电缆

| 1 | 导体电阻 | GB/T 12706.1-2020 15.2 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 结构检查（导体） | GB/T 12706.1-2020 5 |
| 3 | 绝缘平均厚度 | GB/T 2951.11—2008 |
| 4 | 绝缘最薄点厚度 | GB/T 2951.11—2008 |
| 5 | 护套平均厚度 | GB/T 2951.11—2008 |
| 6 | 护套最薄点厚度 | GB/T 2951.11—2008 |
| 7 | 绝缘老化前拉力试验 | GB/T 2951.11—2008 |
| 8 | 绝缘老化后拉力试验 | GB/T 2951.11—2008 GB/T 2951.12—2008 |
| 9 | 护套老化前拉力试验 | GB/T 2951.11—2008 |
| 10 | 护套老化后拉力试验 | GB/T 2951.11—2008 GB/T 2951.12—2008 |
| 11 | 护套失重试验 | GB/T 2951.32—2008 |
| 12 | 不延燃试验 | GB/T 18380.12—2022 GB/T 18380.13—2022 |
| 13 | 标志（线身标志） | GB/T 12706.1-2020 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆

GB/T 5023.3—2008 额定电压 450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆  第3部分：固定布线用无护套电缆

GB/T 5023.5—2008 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆  第5部分：软电缆（软线）

GB/T 12706.1-2020 额定电压1 kV（Um=1.2 kV）到35 kV（Um=40.5 kV）挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1 kV（Um=1.2 kV）和3 kV（Um=3.6 kV）

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

附件19

汕尾市防火门产品质量监督抽查实施细则

（2026年版）

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽取样品2樘，第1樘用于检验，第2樘用于备样。

2 检验依据

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 耐火性能 | GB 12955-2024 7.10条款 |

注：防火门应含框，附件齐全，如现场抽样无框，则需生产企业补齐框后进行检测。防火门样品最大尺寸为2.5m×2.5m。

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1 依据标准

GB 12955-2024 防火门

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

附件20

汕尾市机动车发动机润滑油产品质量监督抽查实施细则

（2026年版）

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽取2份，每份不少于3L。如产品独立包装＞20升或在成品罐抽样时，应按GB/T 4756—2015《石油液体手工取样法》进行取样。其中1份作为检验样品，1份作为备用样品。

2 检验依据

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 低温动力黏度/低温启动黏度 | GB/T 6538—2022 |
| 2 | 运动黏度（100℃） | GB/T 265—1988 |
| 3 | 倾点 | GB/T 3535—2025 |
| 4 | 泡沫性 | GB/T 12579—2002 SH/T 0722—2002 |
| 5 | 蒸发损失 | NB/SH/T 0059—2010 |
| 6 | 闪点（开口） | GB/T 3536—2008 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 11121—2006 汽油机油

GB 11121—2025汽油机油

GB 11122—2006 柴油机油

GB 11122—2025 柴油机油

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

附件21

汕尾市鞋类产品质量监督抽查实施细则

（2026年版）

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次抽样数量3双，其中2双作为检验样品，1双作为备用样品。

2 检验依据

2.1旅游鞋

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 帮底剥离强度或 底墙与帮面剥离强度 | GB/T 3903.3—2011 |
| 2 | 成鞋耐折性能 | GB/T 3903.1—2008 |
| 3 | 外底耐磨性能 | GB/T 3903.2—2008 |
| 4 | 外底与外中底黏合强度 | QB/T 2886—2007 |
| 5 | 可分解致癌芳香胺染料 | GB/T 17592—2011 GB/T 19942—2005 GB/T 23344—2009 |
| 6 | 游离或可部分水解的甲醛 | GB/T 2912.1—2009 GB/T 19941—2005 |
| 7 | 可分解致癌芳香胺染料 | GB/T 17592 GB/T 19942 GB/T 23344—2009 GB/T 33392—2016 |
| 8 | 甲醛 | GB/T 2912.1 GB/T 19941.1 GB/T 19941.2 |
| 注：1.明示生产日期为 2025年 6 月 1 日之前的产品按序号1-6项目检测。 2.明示生产日期为 2025年 6 月 1 日及之后的产品按序号1-4及序号7-8项目检测。 |  |  |

2.2皮凉鞋

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 帮底剥离强度 | GB/T 3903.3—2011 |
| 2 | 帮带拉出强度 | GB/T 22756—2017 |
| 3 | 耐折性能 | GB/T 3903.1—2008 GB/T 20991—2007 8.4.1 |
| 4 | 外底耐磨性能 | GB/T 3903.2—2008 |
| 5 | 鞋跟结合力 | GB/T 11413—2015 |
| 6 | 成型底鞋跟硬度 | GB/T 3903.4—2008 |
| 7 | 衬里和内垫材料的耐摩擦色牢度 | QB/T 2882—2007 A法 |
| 8 | 安装勾心或其他刚性支撑材料的要求 | GB/T 22756—2017 |
| 9 | 勾心纵向刚度 | GB/T 3903.34—2019 |
| 10 | 勾心硬度 | GB/T 230.1—2018 |
| 11 | 勾心长度下限值 | GB/T 28011—2021 |
| 12 | 勾心弯曲性能 | GB/T 28011—2021 |
| 13 | 可分解有害芳香胺染料 | GB/T 17592—2011 GB/T 23344—2009 GB/T 19942—2005 |
| 14 | 游离或可部分水解的甲醛 | GB/T 2912.1—2009 GB/T 19941—2005 |
| 15 | 可分解致癌芳香胺染料 | GB/T 17592 GB/T 19942 GB/T 23344—2009 GB/T 33392—2016 |
| 16 | 甲醛 | GB/T 2912.1 GB/T 19941.1 GB/T 19941.2 |
| 注：1.明示生产日期为 2025年 6 月 1 日之前的产品按序号1-14项目检测。 2.明示生产日期为 2025年 6 月 1 日及之后的产品按序号1-12及序号15-16项目检测。 |  |  |

2.3休闲鞋

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 耐折性能 | QB/T 2955—2017 GB/T 3903.1—2017 |
| 2 | 外底耐磨性能 | QB/T 2955—2017 GB/T 3903.2—2017 |
| 3 | 剥离强度 | QB/T 2955—2017 GB/T 3903.3—2011 |
| 4 | 鞋帮拉出强度 | QB/T 2955—2017 |
| 5 | 外底与外中底黏合强度 | GB/T 21396—2008 |
| 6 | 衬里和内垫摩擦色牢度 | QB/T 2882—2007方法A QB/T 2955—2017 |
| 7 | 可分解有害芳香胺 | GB/T 17592—2011 GB/T 19942—2005 GB/T 23344—2009 |
| 8 | 游离或可部分水解的甲醛 | GB/T 2912.1—2009 GB/T 19941—2005 |
| 9 | 可分解致癌芳香胺染料 | GB/T 17592 GB/T 19942 GB/T 23344—2009 GB/T 33392—2016 |
| 10 | 甲醛 | GB/T 2912.1 GB/T 19941.1 GB/T 19941.2 |
| 注：1.明示生产日期为 2025年 6 月 1 日之前的产品按序号1-8项目检测。 2.明示生产日期为 2025年 6 月 1 日及之后的产品按序号1-6及序号9-10项目检测。 |  |  |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1 依据标准

GB 25038—2024 鞋类通用安全要求

GB/T 15107—2013 旅游鞋（含第1号修改单）

GB/T 22756—2017 皮凉鞋

QB/T 2955—2017  休闲鞋

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

附件22

汕尾市PVC管材及管件产品质量监督抽查

实施细则

（2026年版）

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次抽样数量见表1。

表1 抽取样品数量

| 序号 | 产品种类 | 抽样数量 | 检验样品数量 | 备用样品数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 给水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材 | 1.0m4段 | 1.0m2段 | 1.0m2段 |
| 2 | 给水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管件 | 4个 | 2个 | 2个 |
| 3 | 排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材 | 1.0m4段 | 1.0m2段 | 1.0m2段 |
| 4 | 排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管件 | 4个 | 2个 | 2个 |

2 检验依据

2.1 给水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材

表2 给水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材

| 序号 | 检验项目 | 检测方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 任一点壁厚 | GB/T 8806—2008 |
| 2 | 平均外径 | GB/T 10002.1-2023 GB/T 8806—2008 |
| 3 | 密度 | GB/T 1033.1—2008 |
| 4 | 维卡软化温度 | GB/T 8802—2001 |
| 5 | 纵向回缩率 | GB/T 6671—2001 |
| 6 | 拉伸屈服应力 | GB/T 8804.2—2003 |

2.2 给水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管件

表3  给水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管件

| 序号 | 检验项目 | 检测方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主体壁厚 | GB/T 8806—2008 |
| 2 | 密度 | GB/T 1033.1—2008 |
| 3 | 维卡软化温度 | GB/T 8802—2001 |

2.3 排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材

表4 排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材

| 序号 | 检验项目 | 检测方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 平均外径 | GB/T 5836.1—2018 GB/T 8806—2008 |
| 2 | 壁厚 | GB/T 5836.1—2018 GB/T 8806—2008 |
| 3 | 密度 | GB/T 5836.1—2018 GB/T 1033.1—2008 |
| 4 | 维卡软化温度 | GB/T 8802—2001 |
| 5 | 纵向回缩率 | GB/T 5836.1—2018 GB/T 6671—2001 |
| 6 | 拉伸屈服应力 | GB/T 8804.2—2003 |

2.4 排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管件

表5  排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管件

| 序号 | 检验项目 | 检测方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主体壁厚 | GB/T 5836.2-2018 GB/T 8806-2008 |
| 2 | 密度 | GB/T 5836.2-2018 GB/T 1033.1-2008 |
| 3 | 维卡软化温度 | GB/T 8802-2001 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本规范。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本规范。

3 判定规则

3.1依据标准

GB/T 10002.1-2023 给水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材

GB/T 10002.2-2023 给水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管件

GB/T 5836.1-2018 建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材

GB/T 5836.2-2018 建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管件

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本规范中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本规范中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本规范中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本规范中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本规范中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

附件23

汕尾市手提式干粉灭火器产品质量监督抽查

实施细则

（2026年版）

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次抽样数量见表1。

表1 抽取样品数量

| 序号 | 产品种类 | 抽样数量 | 检验样品数量 | 备用样品数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手提式干粉灭火器 | 8具 | 4具 | 4具 |

2 检验依据

表2  手提式干粉灭火器

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 20℃时喷射性能 | GB 4351—2023 |
| 2 | 充装要求 | GB 4351—2023 |
| 3 | 瓶体水压试验 | GB 4351—2023 |
| 4 | 瓶体爆破性能 | GB 4351—2023 |
| 5 | 灭火剂第一主要组分含量 | GB 4066—2017 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本规范。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本规范。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 4351-2023 手提式灭火器

GB 4066—2017 干粉灭火剂

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本规范中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本规范中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本规范中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本规范中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本规范中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

附件24

汕尾市纸及制品产品质量监督抽查实施细则

（2026年版）

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次抽样数量见表1。

表1 抽取样品数量

| 序号 | 产品名称 |  | 第1组数量 | 第2组数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 卫生巾（护垫） |  | 90片（不少于9个独立销售包装） | 30片（不少于3个独立销售包装） | 每个最小销售 包装内装量不 少于10片 |
| 2 | 纸巾纸 | 纸巾 | 9件（不少于9个独立销售包装） | 3件（不少于3个独立销售包装） | 每个最小销售 包装内装量不 少于2包（盒） |
|  |  | 纸巾纸 |  |  |  |
|  |  | 纸餐巾 |  |  |  |
|  |  | 纸手帕 |  |  |  |
|  |  | 面巾纸 |  |  |  |
| 3 | 卫生纸 |  | 9件（不少于9个独立销售包装） | 3件（不少于3个独立销售包装） | 每个最小销售 包装内装量不 少于2包（卷） |
| 注：1、可根据样品实际状态适当调整抽样数量。 2、所有单件数量均以最小销售包装计，如果最小销售包装内装量不足相应产品种类要求最 低内装量数量，需增加抽取的最小销售包装数量，使样品片数不少于以上对应产品种类包装 按最低内装量数量计的片数。 |  |  |  |  |  |

2 检验依据

2.1 卫生巾（护垫）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 细菌菌落总数 | GB 15979—2002/ GB 15979—2024 |
| 2 | 致病性化脓菌（绿脓杆菌、金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌） | GB 15979—2002 |
| 3 | 大肠菌群 | GB 15979—2002 |
| 4 | 真菌菌落总数 | GB 15979—2002/ GB 15979—2024 |
| 5 | 特定微生物（大肠菌群、铜绿假单胞菌、金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌） | GB 15979—2024 |
| 6 | pH | GB/T 8939—2018 |
| 7 | 吸水倍率 | GB/T 8939—2018 |
| 8 | 吸收速度 | GB/T 8939—2018 |
| 9 | 可迁移性荧光物质 | GB/T 8939—2018 |
| 10 | 甲醛含量 | GB/T 8939—2018 GB/T 34448—2017 |
| 备注 | - 卫生护垫不考核吸收速度。 - 2025年07月01日及之后生产的产品按GB 15979—2024项目检测。 - 微生物项目不进行复检。 |  |

2.2 纸巾纸（GB/T 20808—2022）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 细菌菌落总数 | GB 15979—2002/ GB 15979—2024 |
| 2 | 致病性化脓菌（绿脓杆菌、金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌） | GB 15979—2002 |
| 3 | 大肠菌群 | GB 15979—2002 |
| 4 | 真菌菌落总数 | GB 15979—2002/ GB 15979—2024 |
| 5 | 特定微生物（大肠菌群、铜绿假单胞菌、金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌） | GB 15979—2024 |
| 6 | D65亮度 | GB/T 7974—2013 |
| 7 | 横向吸液高度 | GB/T 20808—2022 GB/T 461.1—2002 |
| 8 | 柔软度（纵横向平均） | GB/T 20808—2022 GB/T 8942—2016 |
| 9 | 可迁移性荧光物质 | GB/T 20808—2022 GB/T 27741—2018 |
| 备注 | - 未明确产品类型、等级的，按最普通型（合格品）标准要求检测。 2. 若产品执行标准未带年代号，2023-05-01及之后生产的产品按GB/T 20808—2022项目检测。2025-07-01及之后生产的产品按GB 15979—2024项目检测。 3. 彩色纸巾不考核D65 亮度项目。 4. 纸餐巾不考核柔软度项目；取样面积（100mm×100mm）内无法避开压花部位的压花型产品不考核柔软度（柔软型、保湿型纸巾除外）。 5. 微生物项目不进行复检。 |  |

2.3 本色纸巾纸（QB/T 4509—2013）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 细菌菌落总数 | GB 15979—2002/ GB 15979—2024 |
| 2 | 致病性化脓菌（绿脓杆菌、金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌） | GB 15979—2002 |
| 3 | 大肠菌群 | GB 15979—2002 |
| 4 | 真菌菌落总数 | GB 15979—2002/ GB 15979—2024 |
| 5 | 特定微生物（大肠菌群、铜绿假单胞菌、金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌） | GB 15979—2024 |
| 6 | 亮度 | GB/T 7974—2013 |
| 7 | 横向吸液高度 | QB/T 4509—2013 GB/T 461.1—2002 |
| 8 | 柔软度（纵横向平均/成品层） | QB/T 4509—2013 GB/T 8942—2016 |
| 9 | 荧光性物质 | QB/T 4509—2013 |
| 备注 | 1. 2025-07-01及之后生产的产品按GB 15979—2024项目检测。 2.微生物项目不进行复检。 |  |

2.4 原生浆（纤维）卫生纸（GB/T 20810—2018）

| 序号 | 检验项目 |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 微生物 | 细菌菌落总数 | GB/T 20810—2018 |
| 2 |  | 大肠菌群 | GB/T 20810—2018 |
| 3 |  | 金黄色葡萄球菌 | GB/T 20810—2018 |
| 4 |  | 溶血性链球菌 | GB/T 20810—2018 |
| 5 | D65亮度 |  | GB/T 7974—2013 |
| 6 | 抗张指数 |  | GB/T 20810—2018 |
| 7 | 柔软度（成品层纵横平均） |  | GB/T 20810—2018 |
| 8 | 可迁移性荧光物质 |  | GB/T 20810—2018 |
| 备注 | 1. 微生物项目不进行复检。 |  |  |

2.5 回用浆（纤维）卫生纸（GB/T 20810—2018）

| 序号 | 检验项目 |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 微生物 | 细菌菌落总数 | GB/T 20810—2018 |
| 2 |  | 大肠菌群 | GB/T 20810—2018 |
| 3 |  | 金黄色葡萄球菌 | GB/T 20810—2018 |
| 4 |  | 溶血性链球菌 | GB/T 20810—2018 |
| 5 | D65亮度 |  | GB/T 7974—2013 |
| 6 | 抗张指数 |  | GB/T 20810—2018 |
| 7 | 柔软度（成品层纵横平均） |  | GB/T 20810—2018 |
| 备注 | 1. 微生物项目不进行复检。 |  |  |

2.6 本色卫生纸（QB/T 4509—2013）

| 序号 | 检验项目 |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 微生物 | 细菌菌落总数 | GB/T 20810—2018 |
| 2 |  | 大肠菌群 | GB/T 20810—2018 |
| 3 |  | 金黄色葡萄球菌 | GB/T 20810—2018 |
| 4 |  | 溶血性链球菌 | GB/T 20810—2018 |
|  | 亮度 |  | GB/T 7974—2013 |
| 5 | 荧光性物质 |  | QB/T 4509—2013 |
| 8 | 抗张指数 |  | QB/T 4509—2013 |
| 9 | 柔软度（纵横向平均/成品层） |  | QB/T 4509—2013 |
| 备注 | 1. 微生物项目不进行复检。 |  |  |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1 依据标准

GB 15979—2002 一次性使用卫生用品卫生标准

GB 15979—2024 一次性使用卫生用品卫生要求

GB/T 8939—2018 卫生巾（护垫）

GB/T 20808—2022 纸巾

GB/T 20810—2018 卫生纸（含卫生纸原纸）

QB/T 4509—2013 本色生活用纸

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。